各国常用金属材料牌号对照

一 碳素结构钢对照

| 中国 GB | 德国 |  | 日本 JIS | 英国 BS | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W－Nr |  |  | ASTM | UNS |
| Q215A Q215B (A2 .C2) | Ust34-2 RSt34-2 | 1.0028 1.0034 | SS330 (SS34) | 040A12 | A283M Gr.C A573M Gr.58 |  |
| Q235A Q235B Q235C Q235D (A3. C3) | S235JR S235JRG1 S235JRG2 (St37-2 Ust37-2 RSt37-2) | 1.0037 1.0036 1.0038 | SS400 (SS41) | S235JR S235JRG1 S235JRG2 (40B,C) | A570 Gr.A A570 Gr.D A283M Gr.D | K02501 K02502 |
| Q255A Q255B (A4,B4) | St44-2 | 1.0044 | SM400A SM400B (SM41A,SM41B) | 43B | A709M Cr.36 |  |

2优质碳素结构钢对照

| 中国 gb | 德国 |  | 日本 JIS | 英国 BS | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W-Nr |  |  | ASTM/AISI | UNS |
| 08F | USt4 | 1.0336 | S9CK |  | ≈1008 |  |
| 10 | C10 Ck10 | 1.0301 1.1121 | S10C | 040A10 045M10 | 1010 | C10100 |
| 15 | C15 Ck15 | 1.0401 1.1141 | S15C | 040A15 080M15 | 1015 | C10150 |
| 20 | C22E Ck22 | 1.1151 | S20C | C22E 070M20 | 1020 | C10200 |
| 25 | C25E Ck25 | 1.1158 | S25C | C25E 070M26 | 1025 | C10250 |
| 35 | C35E Ck35 | 1.1181 | S35 | C35E 080M36 | 1035 | C10350 |
| 45 | C45E Ck45 | 1.1191 | S45C | C45E 080M46 | 1045 | C10450 |
| 15Mn | 15Mn3 | 1.0467 |  | 080A15 | 1016 | C10650 |
| 20Mn | 21Mn4 | 1.0469 |  | 080A20 | 1022 | C10220 |

3 合金结构钢对照

| 中国 GB | 德国 |  | 日本 JIS | 英国 BS | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W－Nr |  |  | ASTM/AISI | UNS |
| 20Mn2 | 20Mn6 | 1.1169 | SMn420 | 150M19 | 1320 |  |
| 35Mn2 | 36Mn5 | 1.1167 | SMn433 | 150M36 | 1335 | G13350 |
| 40Cr | 41Cr4 | 1.7035 | SCr440 | 530A40 530M40 | 5140 | G51400 |
| 15CrMo | 15CrMo5 | 1.7262 | SCM415 | 1501-620 Cr31 |  |  |
| 20CrMo | 20CrMo5 | 1.7264 | SCM420 | CDS12 | 4118 | G41180 |
| 35CrMo 35CrMoV | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435 | 708A37 CDS13 | 4135 | G41350 |
| 50CrV | 51CrV4 | 1.7510 | SUP10 | 735A50 | 6150 | G61500 |

- 弹簧钢对照

| 中国 GB | 德国 |  | 日本 | 英国 | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W-Nr | JIS | BS | ASTM/AISI | UNS |
| 65 | Ck67 | 1.1231 | SUP2 | 060A67 | 1065 | G10650 |
| 65Mn |  |  |  | 090A67 | 1066 |  |
| 60Si2Mn | 60Si7 | 1.0909 | SUP6 |  |  |  |
| 50CrVA | 51CrV4 | 1.8159 | SUP10 | 735A50 | 6150 | G61500 |
| 85 | Ck85 | 1.1269 | SUP3 | 060A86 | 1086 | G10860 |

- 阀门用钢对照

| 中国 GB | 德国 |  | 日本 JIS | 英国 BS | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W-Nr |  |  | SAE | UNS |
| 2Cr21Ni12N |  |  | SUH37 | 381S34 | EV4 (21-12N) | S63017 |
| 4Cr14Ni14W2Mo | ≈X50NiCrWV13-13 | ≈ 1.2731 | SUH31 | 331S42 |  |  |
| 5Cr21Mn9Ni4N | X53CrMnNiN21-9 | 1.4871 | SUH35 | 349S52 | EV8 (21-4N) | S63008 |
| 4Cr9Si2 | X45CrSi9-3 | 1.4718 | SUH1 | 401S45 | HNV3 (Sil 1) | S65007 |
| 4Cr10Si2Mo | X40CrSiMo10-2 | 1.4731 | SUH3 |  |  |  |
| 8Cr20Si2Ni | X80CrNiSi20 | 1.4747 | SUH4 | 443S65 | HNV6 (XB) | S65006 |

6  不锈钢牌号对照

| 中国 GB | 德国 |  | 日本 JIS | 英国 BS | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W-Nr |  |  | ASTM | UNS |
| 奥氏体型 |  |  |  |  |  |  |
| 1Cr17Ni7 | X12CrNi17-7 | 1.4310 | SUS301 | 301S21 | 301 | S30100 |
| 1Cr18Ni9 | X12CrNi18-8 | 1.4300 | SUS302 | 302S25 | 302 | S30200 |
| 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | 304S15 | 304 304H | S30400 |
| 00Cr18Ni10N | X2CrNiN18-10 | 1.4311 | SUS304LN | 304S62 | 304LN | S30453 |
| 1Cr18Ni12 | X5CrNi18-12 | 1.4303 | SUS305 | 305S19 | 305 | S30500 |
| 0Cr23Ni13 | X7CrNi23-14 | 1.4833 | SUS309S |  | 309S | S30908 |
| 0Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2) | X12CrNi25-21 | 1.4845 | SUS310S | 310S24 | 310S | S31008 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-13-3 | 1.4401 1.4436 | SUS316 | 316S16 316S31 | 316 | S31600 |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |  | 320S31 320S17 | 316Ti | S31635 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | SUS316L | 316S11 361S12 | 316L | S31603 |
| 0Cr17Ni12Mo2N |  |  | SUS316N |  | 316N | S31651 |
| 00Cr17Ni13Mo2N | X2CrNiMoN17-12-2 X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4406 1.4429 | SUS316LN | 316S61 | 316LN | S31653 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | X5CrNiMo17-13-3 | 1.4449 | SUS317 | 317S16 | 317 | S31700 |
| 00Cr19Ni13Mo3 (00Cr17Ni14Mo3) | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | SUS317L | 317S12 | 317L | S31703 |
| 0Cr18Ni112Mo3Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |  | 320S17 |  |  |
| 1Cr18Ni9Ti | X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | SUS321 | 321S20 | 321 | S32100 |
| 0Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni9Ti) | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | SUS321 | 321S12 321S31 | 321 | S32100 |
| 铁素体型 |  |  |  |  |  |  |
| 1Cr17 | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430S15 | 430 | S43000 |
| 1Cr17Mo | X6CrMo17 | 1.4113 | SUS434 | 434S17 | 434 | S43400 |
| 马氏体型 |  |  |  |  |  |  |
| 1Cr13 | X10Cr13 | 1.4006 | SUS410 | 410S21 | 410 | S41000 |
| Y1Cr13 | X12Cr13 | 1.4005 | SUS416 | 416S21 | 416 | S41600 |
| 2Cr13 | X20Cr13 | 1.4021 | SUS420J1 | 420S37 | 420 | S42000 |
| 7Cr17 |  |  | SUS440A |  | 440A | S44002 |
| 8Cr17 |  |  | SUS440B |  | 440B | S44003 |
| 11Cr17(9Cr18) |  |  | SUS440C |  | 440C | S44004 |
| 沉淀硬化型 |  |  |  |  |  |  |
| 0Cr17Ni14Cu4Nb | X5CrNiCuNb17-14 | 1.4542 | SUS630 |  | 630 | S17400 |
| 0Cr17Ni7Al | X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | SUS631 |  | 631 | S17700 |
| 0Cr15Ni7Mo2Al | X7CrNiMoAl15-7 | 1.4532 | SUS632 |  | 632 | S15700 |

7耐热钢牌号对照

| 中国 GB | 德国 |  | 日本 JIS | 英国 BS | 美国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | W-Nr |  |  | ASTM | UNS |
| 奥氏体型 |  |  |  |  |  |  |
| 2Cr23Ni13 (1Cr23Ni13) | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | SUH309 | 309S24 | 309 | S30900 |
| 2Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2) | X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | SUH310 | 310S31 | 310 | S31000 |
| 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | 304S15 | 304 304H | S30400 |
| 0Cr23Ni13 | X7CrNi23-14 | 1.4833 | SUS309S |  | 309S | S30908 |
| 0Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2) | X12CrNi25-21 | 1.4845 | SUS310S | 304S24 | 310S | S31008 |
| 0Cr17Ni12Mo2 (0Cr18Ni12Mo2Ti) | X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-13-3 | 1.4401 1.4436 | SUS316 | 316S16 316S31 | 316 | S31600 |
| 0Cr19Ni13Mo3 (0Cr18Ni12Mo3Ti) | X5CrNiMo17-13 | 1.4449 | SUS317 | 317S16 | 317 | S31700 |
| 1Cr18Ni9Ti | X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | SUS321 | 321S20 | 321 | S32100 |
| 0Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni9Ti) | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | SUS321 | 321S12 321S31 | 321 | S32100 |
| 铁素体型 |  |  |  |  |  |  |
| 2Cr25N |  |  | SUH446 |  | 446 | S44600 |
| 0Cr13Al | X6CrAl13 | 1.4002 | SUS405 | 405S17 | 405 | S40500 |
| 1Cr17 | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430S15 | 430 | S43000 |
| 马氏体型 |  |  |  |  |  |  |
| 1Cr5Mo |  |  |  |  | 502 | S51502 |
| 4Cr10Si2Mo | X40CrSiMo10-2 | 1.4731 | SUH3 |  |  |  |
| 8Cr20Si2Ni | X80CrNiSi20 | 1.4747 | SUH4 | 443S65 | (SEA) HNV6 | S65006H |
| 2Cr12MoVNbN |  |  | SUH600 |  |  |  |
| 2Cr12NiMoWV | X20CrMoWV12-2 | 1.4935 | SUH616 |  | 616 | S42200 |
| 补充 |  |  |  |  |  |  |
|  | X5CrTi12 | 1.4512 | SUH409 | 409S19 | 409 | S40900 |
|  | X10CrAl18 | 1.4742 | SUH21 | 430S15 | 430 | S43000 |
|  | X10CrAl24 | 1.4762 |  |  | 446 | S44600 |
|  | X45CrNiW18-9 | 1.4873 | SUH31 | 331S40 |  |  |