- 粉煤灰砖墙体裂缝的防治

论文关键词:墙体裂缝;原因;预防;治理 
    论文摘要:多年来,粉煤灰砖不仅用于民用建筑,而且也用于工业建筑。粉煤灰建筑大部分质量较好,但也有的墙体出现了裂缝,给建筑工程质量留下了隐患。在建筑工地多年从事施工质量管理工作,对上述质量控制有自己的亲身体会,现就该质量控制与墙体裂缝的防治进行探讨。 
    1 裂缝状况 
    1.1 粉煤灰砖砌体住宅楼 
    住宅楼工程一般采用粉煤灰砖强度等级为MU10,砌筑砂浆为M5,但在实际施工中有些由于控制不严,砂浆强度难以达到设计要求。经实测,有的工程砂浆强度达不到5Mpa。 
    1.2 粉煤灰砖砌体车间 
    除少数车间为粉煤灰砖砌体承重外,多数为排架结构或框架结构承重,而粉煤灰砖只是作为围护墙或填充墙用,一般工程设计要求砖强度等级为MU10,砌筑砂浆为M5,多数车间开间较大,在窗下口一侧或两侧出现斜裂缝;沿大墙面出现裂缝较少,多为竖向裂缝,裂缝间距较大且不等,裂缝中间宽两端窄。 
    2 裂缝原因分析 
    (1)从粉煤灰砖墙体裂缝的特征看,主要是由砌体的收缩变形引起的。粉煤灰砖标准JC239-91规定,干燥收缩值:优等品应不大于0.60mm/mm,一等品应不大于0.75mm/mm,并规定粉煤灰砖在出釜存放3d以后才准出厂。粉煤灰砖在自然含水状态下的收缩率为0.23-0.40mm/mm,自然收缩率主要集中在早期,出釜5-7d的收缩率约占总收缩率的50%,因此,出釜砖包括在工厂时间在工地存放的时间宜在14d以上才能用于砌筑墙体。未等自然收缩率完成而砌成的砌体干收缩值加大,会导致开裂。 
    (2)砌筑砂浆原材料质量控制不严。如水泥安定性不合格、石灰膏消化处理不透、砂子偏细、含磷量过大或砂浆稠度太小,保水性不好、操作性能差,影响砌体施工量。 
    (3)砂浆的融化不合要求,收缩率过大,特别是竖向灰缝齐度和水平灰缝厚度过大时,收缩植更大。如果竖向灰缝过小,则砂浆是后灌进去的,缝隙无法灌实,使相邻的砌块失去粘结,形成缝隙。 
    (4)粉煤灰砌块在使用前,没有浇水湿润或浇水不够,造成“烧浆”,影响砌块相互间的粘结和砂浆的强度。 
    (5)砌块间粘结不良。如砂浆中有较大的石块,造成灰缝不密实,砌筑时,铺灰过长,沙浆失水,影响了粘结,砌块就位校正后,经撬动、碰撞,影响砂浆与砌块的粘结。由于上述种种原因,造成砌块之间粘结不好,甚至在灰缝中形成初级裂缝。
    3 裂缝预防办法 
    (1)在砌体抗拉薄弱部位设置水平钢筋。窗台下设置钢筋或钢筋网片,每边伸入墙内不小于500mm,内墙高窗窗台下以及镶嵌在墙内表箱洞口上下砌体内水平钢筋。对于暗设于墙体内的电线管,一定要随墙砌筑于砌体内,不可在已砌好的墙体表面剔槽埋管。由于墙体内埋设电线管而削弱墙体的强度,视具体情况尚可适当敷设水平钢筋。 
    (2)粉煤灰砖与粘土砖不应混用。由于粉煤灰砖与粘土砖的线膨胀系数不同,干收缩值不等,故在设计与施工中不要混用。 
    (3)增强粉煤灰砖砌体的抗折、抗拉、抗剪强度。砖不应低于MU10,宜采用混合砂浆,主要建筑宜用M5,辅助建筑也不应低于M2.5,砂浆稠度宜为50-70mm,同时必须坐浆饱满,粘结率高。 
    (4)出釜砖的存放时间不少于14d,最少也不应少于10d,使其干缩在自然状态下完成一半左右,以减小砖上墙后砌体的干缩值。 
    (5)粉煤灰砖砌筑时应有适宜的含水率。粉煤灰砖的最高含水率为20%—26%,比粘土砖高,但吸水速度慢。过高的含水率会引起干缩值加大,过低的含水率又影响与砂浆的粘结,故上墙砖的含水率,以10%—15%为宜,并应提前12-24h浇水湿润, 并宜在浇水后放置30d以上再用于工程上。 
    (6)粉煤灰砖表面光滑、尺寸规整,与砂浆的粘结力差,建议生产厂家在砖大面上加凹槽或做成麻面,以增强砌体的抗拉、抗剪能力。同时,生产厂家在生产的各个环节上,应采取有效措施,严格控制煤灰质量,以减小砖的干收缩率。
    4 裂缝治理方法 
    (1)首先要根据墙体裂缝情况,找出原因,然后再进行修补。如因材质和施工因素造成,应在裂缝发展基本稳定后,再进行加固补强。 
    (2)如属墙面不规则小型裂缝,应沿裂缝两边铲除抹灰层,把砌体中的裂缝凿成“∨”字形或“┏┑”字形,清扫并浇水湿透后用高标号水泥砂浆分层嵌补并压实。 
    (3)如砌体裂缝较大影响到结构安全时,应拆除重砌。特别是在主要主要受力部位。即使上部已结构完成,但砌的数量不多,面积不大时,一般应做好临时支撑,将不合格的砌体拆除,重新砌筑。