- 弹性腻子的作用、性能和分类

论文关键词:动态裂缝;腻子 
    论文摘要:介绍了弹性腻子的作用、性能和分类,并指出了弹性腻子在解决动态裂缝中的作用和原理。 
    1、前言 
    使用弹性涂料的主要目的和所得到的功能是对墙面的装饰作用和墙面所出现的裂缝的遮蔽作用。但要达到这一目的并非仅仅使用弹性涂料,单独使用弹性腻子或和弹性涂料复合使用都能够达到这一目的。在技术内容方面弹性腻子和弹性涂料有很多相互联系和相似之处,因而可以将弹性腻子看作是一种靠批涂(刮)施工的厚质弹性涂料。 
    2.弹性腻子的作用 
    2.1填补、填平作用 
    腻子作为涂料涂装的主要配套材料,其主要功能是填补墙面基层大的凹坑和填平小的空隙,使涂料能够涂装在基本平整的基面上,从而得到好的装饰效果。 
    对于弹性腻子来说,其填补作用主要还是体现在填补裂缝作用。建筑物的外墙面多数是水泥基材料,例如水泥抹面砂浆,现浇砼或者抹面水泥净浆等。由于水泥基材料的固有物性,表面不可避免地要出现裂缝。这些裂缝一般具有“动态裂缝”的性质。所谓“动态裂缝”是指由于这些裂缝会随着外界环境条件发生变化,干湿交替、温度升降等而随之发生张开或闭合变化,。当使用普通腻子填补这些裂缝时,就难以适应“动态裂缝”的张开或闭合变化,并进而给涂膜造成一定的损伤,甚至使涂膜出现裂缝。而使用强性腻子修补这些裂缝时,弹性腻子膜的弹性就能够在一定程度上容纳裂缝的变化,使裂缝的变化不置于传递给涂膜。此外,在量大面广的室内装潢中,刚性材料(如水泥、石膏等)在受外因(如温差、干湿、沉降等)的作用后也容易产生裂缝。不同材质的材料之间的拼接缝(如木材、石膏和水泥等)使用普通腻子填补缝隙,在涂装后也容易因环境变化出现裂缝。上述这些裂缝使用弹性腻子进行填补在一定程度上能够得到解决。 
    2.2平整作用 
    在内涂装和有些外涂装中要求表面平整、光滑。当外墙需要涂装某些特殊涂料,例如金属光泽的涂料、有光的溶剂型涂料等的时候,尤其需要使用高质量的腻子以批刮出平滑的涂装基面。 
    2.3遮蔽龟裂纹的作用 
    以水泥砂浆、净浆抹面的墙面基层,因为干缩往往在表面出现宽度、深度不等的细小裂纹。由于这类裂纹形似乌龟背壳而称为龟裂纹。龟裂纹也具有“热胀冷缩”和“温涨干缩”的动态性质。若使用普通腻子,则为了遮蔽这类裂纹的动态变化,需要使用弹性涂料。使用弹性腻子满批也是解决其动态变化的行之有效的方法。
    使用弹性腻子解决龟裂纹动态变化的原理主要是因为弹性腻子膜消减了由于砂浆层(或净浆层)收缩所施加给腻子膜和涂膜的拉应力,使得垂直方向上的变形量递减。当砂浆层(或净浆层)收缩时,裂纹(缝)变宽,弹性腻子膜与砂浆的结合部分受到拉应力的作用,底层部分被拉长。由于沿涂膜垂直方向上拉应力本身呈递减趋势,且弹性腻子膜被拉长后受到弹性恢复力的作用,因而在涂膜垂直方向上弹性腻子膜所遮蔽时 则腻子膜表面的刚性涂膜不开裂;当变形能够通过弹性腻子膜(即弹性腻子膜不能够遮蔽变形)时,则腻子膜表面的刚性涂膜开裂。 
    2.4特种装饰作用 
    现在人们提出扩大腻子的功能的概念,认为可以使腻子直接具有装饰作用。并认为使用腻子能够创造或改变涂膜的装饰质感和花纹,并推出装饰性腻子产品。 
    3. 弹性腻子的性能要求 
    3.1良好的施工性: 
    腻子的施工方法通常主要是批涂(刮),因需用量大,施工劳动强度也大,因而必须要具有良好的施工性,否则将会直接影响腻子的使用。腻子的施工性能包括批刮性和打磨性。批刮性是指腻子批刮时手感柔润、滑爽、无黏滞感,刮刀回批时不卷边,有适当的干燥时间以便于对批刮缺陷部位进行适当的修饰;打磨性能好是指腻子易于打磨平整,打磨时不吃力。有人认为打磨性和腻子的理化性能是一对矛盾,即腻子的硬度高,理化性能好,就不易打磨,而容易打磨的腻子则硬度差,理化性能性对低。这种认识有一定道理但也并不尽然。有些腻子可以利用干燥后腻子膜的强度增长的时间差进行打磨。即腻子膜已经表干而可以打磨时腻子的强度(硬度)还有增长得很高时进行打磨。也有的腻子易于打磨,但理化性能很好。 
    3.2拉伸强度和黏结强度 
    拉伸强度是指腻子膜受拉伸而断裂时的强度。对于弹性腻子这一性能尤其重要。黏结强度是指腻子与基层之间的结合力的大小。要求腻子膜具有一定的黏结强度和拉伸强度是很好理解的。即腻子膜要能够与基层之间具有牢固的黏结,并能够承受一定的外力作用而不断裂(开裂);也就能够更好地与其上的涂膜产生牢固的黏结。 
    3.3适当的弹性(指裂性) 
    普通腻子对于弹性是没有要求的。但弹性腻子膜必须具有很好的弹性,以便在受到外力时能够产生一定的弹性变形而不会断裂,即腻子膜能够具有必要的抗裂性。 
    3.4对腐蚀性介质的耐性 
    腻子膜直接批涂在水泥基基层上,并且经常受到水和各种碱性物质的侵蚀,因而应当具有良好的耐水性、耐碱性。否则,腻子膜在受到侵蚀时,可能会发生疏松、鼓胀、溶胀而导致涂膜起鼓、气泡甚至脱落。 
    3.5透气性 
    腻子膜的干燥是由表及里。腻子膜经施工后表面首先干燥,如果腻子膜的透气性不好,腻子膜表面干燥后,内部的水份就难于透过表层而干燥,或者造成腻子膜干透的时间很长,这就影响后道腻子以及涂料的施工。 
    3.6贮存稳定性 
    腻子作为一种商品,应当具有一定的贮存期。在贮存期内腻子的性能不应当有明显的变化,并且不应当有明显的分层、结块、凝聚或分离等影响腻子质量的情况出现。
    3.7符合环保要求 
    建筑腻子,尤其是内用腻子,属于室内装饰装修材料,必须符合国家有关有害物质限量的标准。腻子中所含的甲醛、氨、挥发性有机物(VOC)甲苯和二甲苯以及有害重金属等有害物质,都应当低于国家标准中的规定值。 
    4、腻子的分类 
    4.1按照腻子的作用分类 
    1)普通填平性腻子:用于涂料涂装前基层的填平,如各种内外墙腻子,地坪腻子等。 
    2)功能型腻子:用于填补裂缝、空洞、缝隙和接缝等,例如弹性腻子、柔性腻子、抗裂腻子等。 
    3)装饰性腻子:用于使腻子膜产生一定的艺术效果,最终的涂层有特殊的装饰性例如:浮雕腻子,拉毛腻子等。 
    4)瓷砖腻子:用于直接在瓷砖、马赛克表面批刮的腻子,以省去凿除瓷砖、马赛克的工序,并使腻子膜在瓷砖表面产生足够的粘结力,能够保持长时间的牢固而不脱落,例如膏状瓷砖腻子、粉状瓷砖腻子和双组分瓷砖腻子等。 
    4.2按照腻子应用的结构部位分类 
    1) 内墙腻子:主要作用是填平。对于装饰级别较高的墙面,要求腻子膜具有防裂性(弹性腻子)和防水性;对用于厨房、卫生间等可能经常有水侵蚀的部位,应具有防水性(耐水腻子)。 
    2) 外墙腻子:主要作用是填平、补缝、遮蔽裂纹。进一步的要求还有防裂、防水、抗渗、装饰(浮雕、拉毛等)。对于特殊墙面(如瓷砖、马赛克墙面等)要求高强度腻子膜强度和腻子的黏结强度等。 
    3) 地坪腻子:填平、补缝、补强和防水处理等,例如各类建筑地坪涂装涂料前的找平和做光;装潢中安装复合木地板前对地坪的找平和进行防水防潮的处理等。 
    4.3按照腻子的外观形态分类 
    1)粉状腻子:粉状内、外墙腻子、粉状瓷砖腻子,粉状防水腻子等。 
    2)膏状腻子:膏状内、外墙腻子,膏状瓷砖腻子,膏状强性腻子,膏状抗裂腻子,膏状柔性腻子和膏状防水腻子等。 
    3)双组分腻子:双组分内、外墙腻子,双组分瓷砖腻子,双组分弹性腻子,双组分防水腻子等。 
    5.结束语 
    弹性腻子的研发推广,使人们找到了困绕多年而未能解决的解决“动态裂缝”的行之有效的方法,从此告别了墙面装修中出现起皮、开裂甚至脱落的年代。

-