| 压力、温度基准表 阀门的压力温度等级是在指定温度下，用表压表示的最高作用工作压力，当温度升高时，许用工作压力随之降低。为使用户能正确选用所需阀门，避免损失，按照国家GB12224—89标准的有关规定，特列各种材料的压力温度等级表。如下： 钢材型号 介质最高温度(℃) 碳钢WCB 200 250 300 350 400 425 435 445 455 - - - - - 铬钼钢(1Cr5mov) 200 320 450 490 500 510 515 520 535 545 - - - - 铬钼钒钢(1Cr1mov) 200 320 450 510 520 530 540 550 560 570 - - - - 铬镍钛钢(1Cr18Ni9Ti) 200 300 400 480 520 560 590 610 630 640 660 675 695 700 公称压力PN(Mpa) 试验压力PS(Mpa) 工作压力(MPa) 1.6 2.4 1.6 1.4 1.25 1.1 1 0.9 O.8 O.7 0.64 O.56 0.5 O.45 O.4 0.36 2.5 3.8 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.25 1.1 1 O. O.8 O.7 0.64 O.56 4 6 4 3.6 3.2 2.8 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.4， 1.25 1.1 1 O.9 6.4 9.6 6.4 5.6 5 4.5 4 3.6 3.2 2.8 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.4 10 15 10 9 8 7.1 6.4 5.6 5 4.5 4 3.6 3.2 2.8 2.5 2.2 16 24 16 14 12.5 11.2 10 9 8 7.1 6.4 5.6 | 5 4.5 4 3.6 20 30 20 18 16 14 12.5 11.2 10 9 8 7.1 6.4 5.6 5 4.8 25 38 25 22.5 20 18 16 14 12.5 11.5 10 9 8 7 6.4 5.6 32 48 32 28 25 225 20 18 16 14 12.5 11.2 10 9 8 7.1 40 56 40 36 32 28 25 22.5 20 18 16 14 12.5 11.2 10 9 50 70 50 45 40 36 32 28 25 22.5 20 18 16 14 12.5 11.2 ■适用规范 本厂阀门是按国内外的先进标准要求设计制造，密封安全可靠，性能优良。工作温度-40～425(碳钢)、-40～200℃(不锈钢)的各种管路上使用，本系列阀门用于截断或接通管路中的介质，可适用水、蒸气、油品、硝酸、强氧化性质及尿素等多种介质。客户根据需要按下表选用本厂系列阀门： 主体材料 HT200 WCB 阀杆及内件材料 2Cr13 2Cr13 密封面材料 丁腈橡胶X 聚四氟乙烯F 合金钢H 丁腈橡胶X 聚四氟乙烯F 合金钢H 适用介质 水、蒸汽、油品、空气等 适用温度(℃) -10～80 -20～150 -20～250 -10～80 -20～150 -40～425 主体材料 ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304)L CN7M CF8M(316) CF3M(316L) 主体材料 本体(w)或硬质合金(Y) 阀杆及内件材料 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9(304) 00Cr19Ni11(304L) CN7M 0Cr17Ni12M02(316) 00Cr17Ni14M02(3161) 适用介质 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质 尿素等腐蚀性介质 适用温度(℃) -40～200 客户选用本系列产品若超出该温度和介质范围．请在订货时注明，以便设计和制造。 |
| --- | --- |